Woody -P.Nowak i B. Dzięcielski s.c.

Borowo ul. Gdańska 10A

83-332 Dzierżążno

Tel 58 6813202 / 601135853

NIP 5891905224

Supradur 3003

Żywica mocznikowa w proszku

OPIS

Jednoskładnikowa żywica mocznikowa Supradur 3003 o niskiej zawartości wolnego formaldehydu. Zawiera dodatek specjalnych składników, które ograniczają przebicia klejowe, również na okleinie czeczotowej. Podstawowe zastosowanie znajduje w sektorze meblarskim w klejeniu na gorąco. Charakteryzuje się mocnym i długotrwałym wiązaniem odpornym na wodę.

ZASTOSOWANIE

Klej Supradur 3003 stosuje się do produkcji sklejek, mebli, paneli z płyty wiórowej itp. Może byd używany w systemie fal wysokiej częstotliwości.

CHARAKTERYSTYKA

Wygląd: Biały lub brązowy proszek

Ciężar wł.: 0,5-0,6 g/m3

Trwałośd: 6 miesięcy w 20°C

pH: 5,3±0,5 w 20°C

Lepkośd (a): 3 000 – 5 000 mPa*s w 20°C

(a) Dyspersja 66% - 2 części produktu i 1 częśd wody.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt stosuje się po zmieszaniu z wodą w proporcji 2:1 (koncentrat 66%). Proces mieszania należy wykonad następująco: do żywicy w proszku dodad połowę potrzebnej wody, a następnie mieszad, aż do otrzymania jednorodnej pasty, po czym należy dodad pozostałą częśd wody i wymieszad powstałą mieszaninę.

POT-LIFE I UTWARDZANIE

Mieszanka:

Supradur 3003 - 10 kg

Zimna woda (15-20°C) - 5 kg

POT-LIFE: 15 °C - 10 godz. 20°C - 8 godz. 30°C - 5 godz.

UTWARDZANIE:

70°C - 7 min.

80°C - 150 s

100°C - 60 s

110°C - 45 s

Czasy utwardzania są orientacyjne i zależą od jakości drewna, jego gęstości, utrzymania stałej temperatury na prasie oraz stopnia utleniania drewna.

NAKŁADANIE

Walcami, pędzlem lub łopatką. Ilośd nałożenia zależy od rodzajów klejonych elementów – orientacyjnie 100-200 g/m2, a docisk prasy: 0,8 – 2,0 kg/cm2.

UWAGI

Należy stale kontrolowad czy klej pod prasą jest wilgotny i lepki.

Drewna takie jak: brzoza, palisander , tek, jodła i czeczoty wymagają czasami użycia specjalnych mieszanek z dodatkiem klejów na bazie PVAc o pH zrównoważonym z powodu UF.

Mieszankę przygotowywad w nie metalowych pojemnikach , z wyjątkiem stali inox.

OPAKOWANIA

Worki 25 kg

________________________

Informacje umieszczone w tej karcie technicznej zostały opracowane na podstawie naszej najaktualniejszej wiedzy i badao, mają one jednakże charakter orientacyjny i nie mogą byd gwarancją ostatecznych efektów klejenia.